中石化联质发（2011）122号

关于公布《2011年中国石油和化学工业

知名品牌产品申报条件和实物质量指标》的通知

有关专业协会、地方行业协会、大型集团公司及重点企业：

根据《中国石油和化学工业知名品牌产品管理办法》的规定,在征求相关单位意见的基础上，我会制定了《2011年中国石油和化学工业知名品牌产品申报条件和实物质量指标》（见附件），现予以公布。

附件：《2011年中国石油和化学工业知名品牌产品申报条件和实物质量指标》

二〇一一年四月八日

主题词：公布  知名品牌  申报条件  通知

附件：

2011年中国石油和化学工业知名品牌产品

申报条件和实物质量指标

| 序号 | 产品名称 | 申报条件 | 实物质量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油钻机 | 1、2010年申报产品销售额10亿元及以上； 2、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。 | 1、名义钻深范围，m：1000--12000 2、最大钩载，kN：600--9000 3、绞车功率，kW：200--4400 4、泥浆泵功率，HP：800--3000 |
| 2 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | 1、近三年申报产品销售额25亿元/年及以上； 2、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。 | 1、管端直径公差：±1.6mm（钢管外径：610＜D≤1430） 2、管体直径公差：±0.5%D，最大为±4mm。（钢管外径：610＜D≤1430） 3、管端椭圆度：Dmax－Dmin≤4mm（钢管外径：610＜D≤1430） 4、壁厚公差：+10%,-5%(壁厚：10<T<20) 5、直度≤0.2%L 6、坡口角度： 7、钝边宽度：1.6 mm±0.8 mm 8、切斜≤1.6mm （适用于外径大于220mm的钢管） |
| 3 | 密闭式炼胶机 | 1、2010年申报产品销售额1.5亿元及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 1、空运转所消耗的功率不得超过主电机额定功率的15% 2、密炼机转子凸棱表面硬度不得低于50HRC，棱侧表面硬度不得低于40HRC 3、密炼室内表面、卸料门和压砣与物料接触表面硬度不得低于40HRC 4、密炼机凡与物料接触的表面，表面粗糙度Ra值不大于3.2μm |
| 4 | 子午线轮胎硫化机 | 1、2010年申报产品销售额3亿元及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 1、上横梁下平面对底座上平面的平行度或上、下热板的平行度≤1.0mm 2、活络模操纵缸的活塞杆中心(或上横梁相应孔中心)与中心机构中心的同轴度≤φ1.5mm 3、机械手抓胎器抓胎部位张开后的圆度≤1.0mm 4、机械手抓胎器中心与中心机构中心的同轴度≤φ1.5mm 5、机械手抓胎器抓胎部位与下蒸汽室或下热板的平行度≤2.0mm |
| 5 | 大容积钢质无缝气瓶及长管拖车 | 1、2010年申报产品销售额8亿元及以上； 2、2010年大容积钢质无缝气瓶销售量7000支及以上；长管拖车销售量500辆及以上； 3、企业通过质量和环境管理体系认证。 | 大容积钢质无缝气瓶： 1、公称工作压力, MPa：10-30 2、公称容积,L：300-3000 3、工作环境温度, ℃：-40～60 4、S含量, %≤0.010 P含量, %≤0.020 5、无缝钢管的圆度：最大与最小外径差，不应超过该截面平均直径的2% 6、水压试验压力：钢瓶公称工作压力的5/3倍 7、屈强比, %≤86 8、硬度检测, MPa≤269 长管拖车： 1、制动系统半挂车必须采用双回路制动系统 2、道路试验制动鼓和轮毂的升温≤35℃ 3、储能装置能量不低于首次制动时的一半 |
| 6 | 沙蚕毒素仿生农药 | 1、2010年杀螟丹（折100%）销售量1500吨及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 杀螟丹原药： 1、杀螟丹质量分数，% ≥97 2、水分质量分数，% ≤1.0 3、水不溶物质量分数，% ≤0.2 4、pH值：3.0-6.0 杀虫单原药： 1、杀虫单含量，% ≥95.0 2、氯化钠含量，% ≤3.0 3、硫代硫酸钠含量，% ≤1.0 4、加热减量，% ≤1.0 5、pH值：4.0-5.5 杀虫双水剂： 1、杀虫双的质量分数，% ≥18.0 2、氯化钠的质量分数，% ≤12.0 3、硫代硫酸钠的质量分数，% ≤4.0 4、氯化物盐酸盐的质量分数，% ≤0.50 5、pH值：5.5-7.5 |
| 7 | 2,4-滴 | 1、2010年申报产品销售量（折100%）5000吨及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 1、2,4-滴含量，% ≥96.0 2、游离酚（以2，4-二氯苯酚计），% ≤0.3 3、干燥减量，% ≤1.5 4、三乙醇胺不溶物，% ≤0.5 |
| 8 | 烯肟菌胺 | 1、2010年申报产品销售额2500万元及以上； 2、企业通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证。 | 1、烯肟菌胺质量分数，% ≥98.0 2、干燥减量，% ≤0.5 3、丙酮不容物，% ≤0.5 4、pH值：6.0～7.5 |
| 9 | 丙烯酰胺 | 1、2010年申报产品产量1万吨及以上； 2、企业通过质量、环境管理体系认证。 | 1、丙烯酰胺w/，% ≥98.5 2、色度/Hazen，单位(铂-钴色号)≤10 3、电导率，μs/cm≤10 4、铜w/，%≤0.0001 |
| 10 | 三氯甲烷 | 1、2010年申报产品产量4万吨及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 1、三氯甲烷的质量分数，% ≥99.90 3、四氯化碳的质量分数，% ≤0.04 4、水的质量分数，% ≤0.010 5、酸（以HCl计）的质量分数，% ≤0.0004 |
| 11 | 氯化聚乙烯 | 1、2010年申报产品产量1.5万吨及以上； 2、2010年申报产品销售额1.5亿元及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。 | 通用型（PE－C）： 1、氯的质量分数，%，35±2 2、熔融焓，（J/g）≤2.0 3、挥发物的质量分数，% ≤0.4 4、筛余物（0.9mm筛孔），% ≤2.0 5、杂质粒子数，（个/100g）≤50 6、邵尔硬度，Shore A≤65 7、拉伸强度，MPa≥8.0 8、灰分的质量分数，% ≤4.5 橡胶型（CM）： 1、氯的质量分数，% 35±2 2、熔融焓，（J/g）≤2.0 3、挥发物的质量分数，% ≤0.5 4、邵尔硬度，Shore A≤60 5、拉伸强度，MPa ≥6.0 6、门尼黏度，ML（1＋4）125℃≤100 7、灰分的质量分数，% ≤4.5 |
| 12 | 硫化剂MOCA（3，3'-二氯-4，4' -二氨基二苯甲烷） | 1、2010年申报产品销售量2000吨及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 1、初熔点，℃ ≥102 2、水分，% ≤0.3 3、胺值，mmol/g: 7.4-7.6 4、游离胺含量，% ≤1.0 |
| 13 | 工业用乙二醇 | 1、近三年申报产品产量10万吨/年； 2、企业通过质量和环境管理体系认证。 | 1、乙二醇质量分数，% ≥99.8 2、沸程（在0℃,0.10133MPa） 初馏点，℃ ≥196 终馏点，℃ ≤199 3、水分（质量分数），% ≤0.10 4、酸度（以乙酸计），% ≤0.001 5、灰分（质量分数），% ≤0.001 6、二乙二醇（质量分数），% ≤0.10 |
| 14 | 工业用精对苯二甲酸 | 1、近三年申报产品产量50万吨/年； 2、企业通过质量和环境管理体系认证。 | 1、酸值，mgKOH/g ≤675±2 2、对羧基苯甲醛，mgKOH/g ≤25 3、灰分，mg/g ≤8 4、5g/100mL DMF色度，铂钴色号≤10 5、对甲基苯甲酸，mg/kg≤150 |
| 15 | 有机硅甲基环体 | 1、2010年申报产品国内销售额5亿元及以上，申报产品出口额100万美元及以上； 2、企业通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证。 | 八甲基环四硅氧烷： 1、色度，Hazen单位（铂-钴色号）≤10 2、折光率nD20：1.3960～1.3970 3、八甲基环四硅氧烷的质量分数，% ≥99.0 二甲基硅氧烷混合环体： 1、色度，Hazen单位（铂-钴色号）≤10 2、折光率nD20：1.3960～1.3970 3、总环体质量分数，% ≥99.50 4、六甲基二硅氧烷质量分数，% ≤0.01 5、酸（以HCl计）的质量分数，% ≤0.001 |
| 16 | 双酚-A型环氧树脂 | 1、2010年申报产品产量3.5万吨及以上； 2、2010年申报产品销售额70000万元及以上； 3、企业通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证。 | 牌号：EP 01441-310或相当于此牌号 1、环氧当量, g/Eq：184-194 2、粘度（25℃）, Pa.s：11-14 3、色度，号 ≤1 4、无机氯含量，ppm ≤50 5、易皂化氯含量，% ≤0.1 6、挥发份（110℃，3h），% ≤0.2 |
| 17 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂 | 1、2010年申报产品生产能力15万吨及以上； 2、2010年申报产品销售额20亿元及以上； 3、企业通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证。 | 牌号：ABS，MN，095-30-16-20 1、简支梁缺口冲击强度（acA），kJ/m2 ≥14.5 2、熔体质量流动速率（MFR），g/10min：21±4 3、弯曲强度：（σfM），MPa ≥78 4、弯曲模量：(Ef)，MPa ≥2400 |
| 18 | 汽车V带 | 1、2010年申报产品产量500万条及以上； 2、2010年申报产品销售额7000万元及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。 | 1、耐高低温性能：无裂纹 2、汽车切边V带疲劳寿命：至少80h无损坏。汽车多楔带高温疲劳寿命：至少80h无损坏。 |
| 19 | 白炭黑 | 1、2010年申报产品生产能力5万吨及以上； 2、2010年申报产品销售额2.5亿元及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。 | 1、二氧化硅含量（干品），% ≥90 2、颜色：不次于标样 3、45μm筛余物，% ≤0.5 4、灼烧减量（干品），% ≤7.0 |
| 20 | 二硫化碳 | 1、2010年申报产品生产能力10万吨及以上； 2、2010年申报产品销售额4亿元及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。 | 1、馏出率【（45.6-46.6）℃,101.32kpa】，% ≥97.5 2、密度（20℃），g/mL：1.262-1.265 3、不挥发物，w/% ≤ 0.005 4、碘还原物（以H2S计），w/% ≤0.0002 |
| 21 | 保险粉 | 1、2010年申报产品生产能力5万吨及以上； 2、2010年申报产品销售额2亿元及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。 | 1、外观：白色结晶粉末 2、保险粉含量（质量分数），%≥90.0 |
| 22 | 氯化铵（农业用） | 1、2010年申报产品生产能力60万吨及以上； 2、企业通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。 | 1、氮（N）的质量分数（以干基计），% ＞25.4 2、水分质量分数，% ＜0.5 3、钠盐的质量分数（以Na计），% ＜0.8 |
| 23 | 过磷酸钙 | 1、2010年申报产品销售额4300万元及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 1、有效磷（以P205计)的质量分数，% ≥14 2、游离酸（以P205计) 的质量分数，% ≤5.5 3、水分的质量分数，% ≤15 |
| 24 | 硝酸铵 | 1、2010年申报产品产量20万吨及以上； 2、2010年申报产品销售额3亿元及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。 | 结晶状硝酸铵： 1、硝酸铵含量（以干基计），% ≥99.5 2、游离水含量，% ≤0.3 3、酸度：甲基橙指示剂不显红色 4、燃烧残渣，% ≤0.05 颗粒状硝酸铵： 1、硝酸铵含量（以干基计），% ≥99.5 2、游离水含量，% ≤1.0 3、10%硝酸铵水溶液pH值≥5.0 4、10%硝酸铵中不溶物含量，% ≤0.2 5、颗粒平均抗压强度，N/颗粒，%≥5 6、粒度（1.0-2.88mm的颗粒），% ≥85 多孔粒状硝酸铵： 1、硝酸铵含量（以干基计），% ≥99.5 2、游离水含量，% ≤0.3 3、10%硝酸铵水溶液pH值≥4.0 4、吸油率，%≥7 5、松散度，g/cm3，0.76-0.83 6、粒度（0.5-2.5mm的颗粒），% ≥90 |
| 25 | 硫酸钾 | 1、2010年申报产品销售额5亿元及以上； 2、2010年申报产品产量20万吨及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。 | 1、氧化钾（K2O）的质量分数，% ≥50.0 2、氯离子（Cl-）的质量分数，% ≤1.5 3、水分（H2O）的质量分数，% ≤2.0 4、游离酸（以H2SO4计）的质量分数，% ≤1.0 5、若产品为颗粒硫酸钾，除满足及以上要求外，还应符合以下要求：粒度（粒径1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)，% ≥90 |
| 26 | 防腐涂料 | 1、2010年企业生产能力2万吨及以上； 2、2010年申报产品销售额4亿元及以上； 3、企业通过质量、环境管理体系认证。 | 1、耐盐雾性≥240小时 2、附着力≤1级 3、柔韧性≤1mm 4、耐冲击性≥50cm |
| 27 | 聚氯化铝（水处理用） | 1、2010年申报产品产量2万吨及以上； 2、企业通过质量、环境管理体系认证。 | 固体产品： 1、氧化铝(Al2O3)的质量分数，% ≥29.0 2、不溶物的质量分数，% ≤0.6 3、砷(As)的质量分数，% ≤0.0002 4、铅(Pb)的质量分数，% ≤0.001 |
| 28 | 硅酮密封胶 | 1、2010年申报产品销售额1亿元及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 1、下垂度（垂直），mm≤3 2、挤出性，S(单组分产品)≤10 3、适用期，min（双组分产品）≥20 4、表干时间，h ≤3 5、硬度，Shore A 20-60 6、拉伸粘结强度，MPa(23℃)≥0.60 |
| 29 | 压敏胶标签 | 1、2010年申报产品销售额1.5亿元及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。 | 1、180°剥离强度，N/cm ≥4.0 2、持粘性位移，mm ≤2.0 3、初粘性（水基胶、溶剂胶、钢球号）≥10或初粘性（热熔型位移），mm ≤200 4、与隔离纸180°剥离强度，N/m 5-20 5、起翘性：无 |